2. Ławy fundamentowe– monolityczne wylewane na mokro.

Dotyczy:

Fundamentowania budynku zaplecza boisk sportowych

Materiał:

Stal zbrojeniowa kl. A-III 34 GS – 4#12 – zbrojenie główne, stal A-I St3S – Ø6 – strzemiona, beton żwirowy B 20 – beton konstrukcyjny, B 10 – beton podkładowy.

Wykonanie:

Ławy fundamentowe oznaczone w projekcie symbolem Ł -1  zaprojektowano o wysokości 30 cm i szerokości  40 cm. Ławy fundamentowe należy wykonać z betonu B 20 i zazbroić stalą A-III 34GS oraz A-I St3S. Ławy należy posadowić na warstwie chudego betonu B 10 o grubości 10 cm. Rzut fundamentów oraz przyjęte przekroje i zbrojenie zostało pokazane na rys. nr  1.

3. Ściany fundamentowe – murowane z kostki betonowej.

Dotyczy:

Fundamentowania budynku zaplecza boisk sportowych

Materiał:

Bloczek betonowy o wymiarach 24 x 38 x 14 cm, zaprawa cementowa, cemplast.

Wykonanie:

Ściany fundamentowe gr. 24 cm należy wykonać z bloczka betonowego na zaprawie cementowej. Rzut ścian fundamentowych został pokazany na rys. nr  1.

4. Ściany przyziemia – warstwowe.

Dotyczy:

Wykonania ścian przyziemia.

Materiał:

Bloczek gazobetonowy o wymiarach 24 x 24 x 59 cm, zaprawa cementowo-wapienna, styropian fasada gr. 12 cm, klej do styropianu, dyble plastikowe.

Wykonanie:

Ściany przyziemia wykonać jako warstwowe: I- warstwa nośna gr. 24 cm wykonana z bloczka gazobetonowego kl. 600 na zaprawie cementowo-wapiennej, II- warstwa izolacyjna gr. 12 cm wykonana ze styropianu. Styropian przyklejony do ściany gazobetonowej na klej producenta wybranej technologii oraz kołkowany dyblami plastikowymi zgodnie z zaleceniami wybranej technologii.  Rzut ścian przyziemia  został pokazany na rys. nr  2.

5. Nadproża drzwiowe – prefabrykowane.

Dotyczy:

Wykonania otworów drzwiowych.

Materiał:

Nadproża prefabrykowane typu L19, zaprawa cementowo-wapienna.

Wykonanie:

Nad odpowiednio przygotowanym otworem drzwiowym należy ułożyć nadproża prefabrykowane typu L19 na zaprawę cementowo-wapienną. Nadproża układać na podmurówce z cegły wapienno-piaskowej lub na poduszce betonowej gr. 6 cm.   Układ nadproży pokazano na rys. nr 3.

6. Wieniec żelbetowy – monolityczny wylewany na mokro.

Dotyczy:

Konstrukcji przyziemia.

Materiał:

Stal zbrojeniowa kl. A-III 34 GS – 6#12 – zbrojenie główne, stal A-I St3S – Ø6 – strzemiona, beton żwirowy B 20 – beton konstrukcyjny.

Wykonanie:

Mury przyziemia zwieńczono obwodowo wieńcem oznaczonym symbolem W-1 o przekroju 24 x 24 cm. Wieniec pełni funkcję nadproży okiennych oraz podciągów nad projektowanym podcieniem zaplecza boisk sportowych. Na ścianach szczytowych przewidziano wykonanie wieńca skośnego oznaczonego symbolem W-1.1, zbrojonego analogicznie oraz połączonego z wieńcem W-1. Układ wieńców  pokazano na rys. nr 3.

7. Więźba dachowa – drewniana.

Dotyczy:

Konstrukcji dachu.

Materiał:

Drewno sosnowe lite kl. C 30, o wilgotności <18%, gwoździe, papa izolacyjna, śruby Ø16. Murłaty o przekroju 14 x 14 cm, krokwie główne 8 x 16 cm, jętki 2 x 8 x 16 cm, wieszaki 8 x 16 cm.

Wykonanie:

Konstrukcję więźby dachowej wykonać w ustroju krokwiowo-jętkowym z wieszakiem prostym. Krokwie oznaczone symbolem K-1 opierają się na murłacie MR. Każdą parę krokwi spina para jętek podwieszona słupkiem S (wieszakiem) w środku rozpiętości. Słupek należy połączyć z jętkami śrubą M16. Więźbę pokazano na rys. nr 4.

8. Pokrycie dachu orynnowanie i obróbki blacharskie.

Dotyczy:

Pokrycia dachu.

Materiał:

Folia dachowa, łaty drewniane 4 x 5 cm, kontr łaty drewniane 2,5 x 5 cm, blachodachówka, blacha płaska powlekana, rynny PCV Ø 125, rury spustowe PCV Ø 90.

Wykonanie:

Dach pokryć blachodachówką, uprzednio łatując połać w rozstawie zgodnym z rodzajem blachodachówki. Wykonać obróbki blacharskie, fartuchy pod i nadrynnowe, wiatrownice, oraz zamontować typowe wywietrzaki blaszane. Rynnę mocować przy pomocy rynhaków doczołowych, rury spustowe mocować do ściany przy pomocy uchwytów z bolcem długości min. 15 cm. Połać dachu pokazano na rys. nr 5.

9. Stolarka okienna i drzwiowa.

Dotyczy:

Etapu zamkniętego budynku zaplecza boisk sportowych.

Materiał:

Drzwi zewnętrzne aluminiowe, drzwi wewnętrzne drewniane, okna PCV, rolety zewnętrzne, samozamykacze, pianka montażowa.

Wykonanie:

Stolarkę okienną i drzwiową montować zgodnie z zaleceniem producenta oraz zasadami sztuki budowlanej. Stolarkę wyposażyć w rolety zewnętrzne oraz dodatkowo drzwi zewnętrzne w urządzenia samozamykające.

10. Elewacja.

Dotyczy:

Robót wykończeniowych zewnętrznych.

Materiał:

Siatka z tworzywa sztucznego, klej do wtapiania siatki, podkład i tynk cienkowarstwowy akrylowy barwiony w masie, podkład i tynk mozaikowy, parapety aluminiowe, podbitka PCV.

Wykonanie:

Tynki zewnętrzne wykonać zgodnie z technologią wybranego producenta. Parapety zamontować zgodnie ze sztuką budowlaną ze spadkiem od strony okna. Podbitkę montować w poziomie okapów oraz w podcieniu pomiędzy częściami budynku zaplecza, na warstwie płyty OSB gr. 18 mm.

11. Elementy wykończeniowe wewnętrzne.

Dotyczy:

Robót wykończeniowych wewnętrznych.

Materiał:

Tynk gipsowy maszynowy, farba akrylowa, parapety wewnętrzne PCV, płytki: glazura i terakota, zaprawa klejowa, zaprawa fugowa, płyty g-k wodoodporne gr. 12,5 mm, ruszt metalowy do konstrukcji sufitów podwieszanych, folia paroszczelna, styropian gr. 4cm podłoga, folia izolacyjna posadzkowa PE, beton B 15, wełna mineralna gr. 20 cm.

Wykonanie:

Posadzki:

- płytki terakota na kleju gr. 2 cm

- szlichta cementowa gr. 4 cm

- styropian gr. 4 cm dwie warstwy na mijankę

- folia PE 2x

- podkład betonowy B 15 gr. 15 cm

- ubity piasek gr. 20 cm

Ściany:

- płytki glazura / tynk gipsowy + farba akrylowa

Sufity:

-farba akrylowa

- płyta g-k wodoodporna gr. 12,5 mm na ruszcie metalowym

- folia paroszczelna

- wełna mineralna gr. 20 cm

- konstrukcja dachu jętki J-1 gr. 16 cm

12. Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe.

Dotyczy:

Robót izolacyjnych.

Materiał:

Folia dachowa, folia paroszczelna, folia posadzkowa PE, papa izolacyjna, lepik na zimno, izolacja powłokowa wodorozcieńczalna dysperbit P+R.

Wykonanie:

Izolację poziomą ław fundamentowych oraz ścian fundamentowych wykonać z dwóch warstw papy izolacyjnej na lepiku na zimno, izolację pionową ścian fundamentowych – izolację powłokową dysperbitem P+R, na posadzkę zastosować dwie warstwy folii PE, na dachu stosować od spodu – folię paroszczelną, natomiast pod blacho dachówką – folię dachową paroprzepuszczalną.

13. Instalacje wewnętrzne.

Dotyczy:

Robót instalacyjnych.

Materiał:

Wyposażenie łazienek:

- miski ustępowe 4 szt.

- pisuary 3 szt.

- umywalki 6 szt.

- natryski 2 szt.

- złączki do węża 3 szt.

- uchwyt U1 – poziomy prosty, dł. 600 mm, Ø30 mm

- uchwyt U2 – uchylny dł. 600 mm, Ø30 mm

- uchwyt U3 – stały poziomy do umywalki dł. 600 mm, Ø30 mm

malowane proszkowo na kolor RAL 7035

Rury, baterie, grzejniki, tablica rozdzielacza, kocioł gazowy dwufunkcyjny P=24 kW, przewody i kable elektryczne, tablice rozdzielnice, wyposażenie rozdzielnic, osprzęt elektryczny, oprawy elektryczne.

Wykonanie:

Zgodnie z opracowaniami branżowymi.